## Slide 1
품질 이상 분석 보고
[1종] 28일 압축강도 저하
2026-07-22 12:00 ~ 2026-07-30 12:00 · 심각도 주의
품질관리팀 · Blue365 QMS 자동 생성 — 현장 확인 후 확정 필요

## Slide 2
① 현상 정의와 정량화
중심선 한쪽 연속 9점(평균 이동) — 28일 압축강도
Chart: MPa
| 07/15 | 07/16 | 07/19 | 07/20 | 07/21 | 07/22 | 07/23 | 07/24 | 07/25 | 07/26 | 07/27 | 07/28 | 07/29 | 07/30 | 07/31
28일 압축강도 | 53.561 | 54.411 | 53.463 | 52.428 | 53.26 | 49.771 | 48.797 | 49.583 | 49.658 | 48.501 | 49.402 | 52.598 | 52.448 | 52.954 | 55.239
사내 하한 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
KS 하한 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5
정량 요약(사실)
기간: 07/22 12:00 ~ 07/30 12:00
구간 9점 중 6점 관리한계 이탈
구간 평균 50.4 MPa
기준기간 평균 53.0 (Δ -2.6, -2.3σ)
최소값 48.5 MPa
영향: KS L 5201 강도 기준 여유 감소 → 레미콘 배합 강도 확보 문제·고객 클레임 위험. 28일 결과는 생산 후 28일 뒤 확인되므로 조기강도·화학 지표로 선제 대응이 중요.
출처: Blue365 QMS 자동 진단(2026-10-07 05:55) · KS L 5201 포틀랜드 시멘트 · 차트: 이벤트 전 7일 ~ 후 3일

## Slide 3
② 원인 가설 우선순위 · ③ 확인 방법
1순위 원인: [공정] 소성 부족(소성대 온도·열량 부족) (데이터 지지, 근거 점수 100)
순위 | 축 | 원인 가설 | 판정 | 핵심 데이터 근거 | 확인 방법
1 | 공정 | 소성 부족(소성대 온도·열량 부족) | 데이터 지지 | 클링커 자유석회(f-CaO): 기준 1.06 → 구간 1.94 % (Δ +0.88, +3.7σ) | 킬른 운전 추이(소성대 온도·주모터 부하·2차 공기 온도) 확인
2 | 화학 | 클링커 C₃S 저하(광물 조성 변화) | 데이터 지지 | 클링커 C₃S(Bogue): 기준 57.3 → 구간 53.4 % (Δ -3.9, -3.7σ) | 해당 기간 클링커 XRF 재분석·Bogue C₃S 확인
3 | 설비 | 클링커 냉각 불량(냉각기) | 데이터 지지 | 2차 공기 온도: 기준 1,054 → 구간 1,011 ℃ (Δ -43, -2.7σ) | 냉각기 그레이트 속도·냉각 팬 풍량 확인
4 | 공정 | 분말도 저하·입도분포 조대화(분쇄 공정) | 근거 약함 | 연관 지표 변화 없음 | Blaine·45μm 잔사 재측정
5 | 화학 | SO₃(석고) 최적치 이탈 | 근거 약함 | 연관 지표 변화 없음 | SO₃ 재분석(XRF ↔ 중량법 KS L 5120 교차)
6 | 시험오차 | 28일 강도 시험 조건 이탈·시험 오차 | 근거 약함 | 연관 지표 변화 없음 | 양생수조 온도 기록 확인
7 | 원료 | 생료 화학 변동 증가(LSF 변동성) | 근거 약함 | 연관 지표 변화 없음 | 생료 LSF 시간대별 표준편차 확인
판정: 데이터 지지 = 예상 변화가 측정 데이터로 확인됨(사실, 인과는 현장 확인으로 확정) · 데이터 없음 = 경험칙 추정 · 반증 = 데이터에 예상 변화 없음

## Slide 4
④ 단기 조치 vs 근본 대책
단기 조치로 영향 확산을 막고, 근본 대책으로 재발을 방지합니다
단기 조치 (수일 이내)
f-CaO 기준 초과 클링커 분리 저장 또는 혼합 비율 제한
소성 강화(연료·버너 조정) 및 원료 투입량 일시 감량
분말도 상향(+100~150 cm²/g)으로 강도 보상(밀 생산성 저하 감수)
해당 클링커 사용 제품의 3·7일 강도 추적 강화
냉각기 운전 조건(그레이트 속도·풍량) 조정
관련 원인: [공정] 소성 부족(소성대 온도·열량 부족), [설비] 클링커 냉각 불량(냉각기), [화학] 클링커 C₃S 저하(광물 조성 변화)
근본 대책 (재발 방지)
석탄 입고 품질 기준(발열량 하한) 및 혼탄 관리
f-CaO 기반 소성 피드백 운전 기준서 수립
버너 화염 형상 점검·개선
생료 LSF 목표·변동(σ) 관리 강화
소성 운전 기준(소성대 온도·O₂·f-CaO 피드백) 표준화
냉각기 정비(그레이트 플레이트·팬) 계획 반영
관련 원인: [공정] 소성 부족(소성대 온도·열량 부족), [설비] 클링커 냉각 불량(냉각기), [화학] 클링커 C₃S 저하(광물 조성 변화)
출처: Blue365 QMS 자동 진단(2026-10-07 05:55) · KS L 5201 포틀랜드 시멘트

## Slide 5
⑤ KS 규격·사내 관리기준 대비 평가
KS 규격 대비 판정 결과
항목 | 품종 | 평가 구간 | 평균 | 최소~최대 | KS 기준 | KS 판정 | 사내 기준 | 사내기준 판정
28일 압축강도 | 1종 | 07/22 12:00 ~ 07/30 12:00 | 50.4 | 48.5 ~ 53.0 | 42.5 이상 | 적합 (하한 여유 +6.0 MPa) | 48.0 이상 | 적합
KS 규격
● 양호
적합
평가 항목 모두 규격 이내
사내 관리기준
● 양호
적합
관리기준 이내
후속 판단
공정 조치
원인 조치 후 재발 여부 모니터링
근거: KS L 5201 포틀랜드 시멘트
KS 값은 KS L 5201 요약(한국시멘트협회·e나라표준인증) 기준 — 최신 개정 원문 대조 권장
출처: Blue365 QMS 자동 진단(2026-10-07 05:55) · KS L 5201 포틀랜드 시멘트