## Slide 1
품질관리 현황 보고
대상 기간 2026.09.08 ~ 2026.10.07
품질관리팀 · Blue365 통합 품질관리 시스템 자동 생성

## Slide 2
핵심 요약
KS 규격 이탈이 발생해 출하 판정이 필요합니다
KS 규격 이탈
● 위험
1건
출하 판정·고객 영향 검토 대상
사내기준 이탈
● 경고
7건
원인 조사·조치 대상
28일 강도
● 양호
51.4 MPa
1종 · 최소 51.2 · KS 42.5 대비 +8.7
Cpk 1.0 미만
● 주의
1개
7일 압축강도
주요 사항
[위험] [1종] 시멘트 SO₃ KS 규격 상한 초과 (09/06~09/08) → 석고 정량공급기 이상(막힘·교정 불량)(데이터 없음(추정))
[경고] 클링커 자유석회(f-CaO) 사내 관리기준 하한 미달 (09/27) → f-CaO 분석·시료 채취 오차(데이터 지지)
[경고] [1종] 시멘트 분말도(Blaine) 사내 관리기준 하한 미달 (09/18~09/23) → 세퍼레이터 분급 성능 저하(데이터 지지)
SPC 이상 패턴(주의) 20건 — 규격 이내이나 추세·평균 이동 징후, 공정별 점검 진행
출처: Blue365 QMS 자동 집계(2026-10-07 05:55) · KS L 5201 포틀랜드 시멘트 · 사내 관리기준

## Slide 3
28일 압축강도 추이 (1종)
미도래 로트 중 4로트가 사내기준(48 MPa) 미달로 예측됩니다
Chart: MPa
| 09/08 | 09/09 | 09/10 | 09/11 | 09/12 | 09/13 | 09/14 | 09/17 | 09/18 | 09/19 | 09/20 | 09/21 | 09/22 | 09/23 | 09/24 | 09/25 | 09/26 | 09/27 | 09/28 | 09/29 | 10/02 | 10/03 | 10/04 | 10/05 | 10/06 | 10/07
28일 실측 | 51.242 | 51.541
28일 예측(미도래) | 52.2695 | 52.1823 | 51.0708 | 52.1464 | 53.5624 | 55.0101 | 48.718 | 46.2183 | 46.2499 | 46.4351 | 46.6776 | 48.2547 | 53.5983 | 52.3985 | 52.1131 | 52.1919 | 52.7153 | 52.7252 | 52.6969 | 52.7611 | 52.0739 | 51.8022 | 51.9643 | 52.8953
사내 하한 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
KS 하한 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5
판독 포인트
실측 평균 51.4 / 최소 51.2 MPa
사내 하한 미달 0로트
예측 대상 24로트, 미달 예측 4로트
예측은 조기강도·분말도·C₃S 회귀식(추정치)이며 실측으로 확정
출처: Blue365 QMS 자동 집계(2026-10-07 05:55) · KS L 5201 포틀랜드 시멘트 · 사내 관리기준 · 예측값: 다중회귀(LOO RMSE 기반 ±1.96σ)

## Slide 4
공정 핵심 지표 추이
소성(f-CaO)과 분쇄(분말도)가 제품 강도의 선행 지표입니다
Chart: 클링커 자유석회(f-CaO) (%)
| 09/08 | 09/09 | 09/10 | 09/11 | 09/12 | 09/13 | 09/14 | 09/15 | 09/16 | 09/17 | 09/18 | 09/19 | 09/20 | 09/21 | 09/22 | 09/23 | 09/24 | 09/25 | 09/26 | 09/27 | 09/28 | 09/29 | 09/30 | 10/01 | 10/02 | 10/03 | 10/04 | 10/05 | 10/06 | 10/07
클링커 자유석회(f-CaO)(일평균) | 1.0973 | 0.88125 | 0.86717 | 1.072 | 1.0378 | 1.0148 | 1.0421 | 0.98308 | 1.1142 | 1.1381 | 1.1701 | 1.0297 | 1.0295 | 1.1198 | 0.90733 | 1.1574 | 1.1962 | 1.1513 | 1.1192 | 0.75192 | 1.2983 | 1.1518 | 1.039 | 1.0754 | 1.1964 | 1.1952 | 1.3057 | 0.92108 | 0.99992 | 1.0792
사내 상한 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
사내 하한 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
평균 1.07 % · 집계값 기준 사내기준 이탈 0회
Chart: 시멘트 분말도(Blaine) [1종] (cm²/g)
| 09/08 | 09/09 | 09/10 | 09/11 | 09/12 | 09/13 | 09/14 | 09/17 | 09/18 | 09/19 | 09/20 | 09/21 | 09/22 | 09/23 | 09/24 | 09/25 | 09/26 | 09/27 | 09/28 | 09/29 | 10/02 | 10/03 | 10/04 | 10/05 | 10/06 | 10/07
시멘트 분말도(Blaine)(일평균) | 3444.7663 | 3443.3345 | 3447.4021 | 3422.4991 | 3439.1129 | 3448.3293 | 3465.4447 | 3434.8391 | 3205.8077 | 3041.6868 | 2984.3167 | 2978.9367 | 2988.8012 | 3154.7781 | 3447.3804 | 3431.9732 | 3417.8813 | 3420.5612 | 3457.5831 | 3413.7751 | 3445.3527 | 3444.084 | 3440.9099 | 3418.7276 | 3408.3211 | 3436.3452
사내 상한 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700
사내 하한 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250
KS 하한 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800
평균 3,349 cm²/g · 집계값 기준 사내기준 이탈 6회
출처: Blue365 QMS 자동 집계(2026-10-07 05:55) · KS L 5201 포틀랜드 시멘트 · 사내 관리기준

## Slide 5
주요 이상 발생 및 조치 현황
위험 1건 · 경고 7건 · 주의 20건 (기간 내)
기간 | 공정 | 항목 | 판정 | 심각도 | 1순위 원인(자동 진단) | 상태
09/06~09/08 | 시멘트(분쇄) | [1종] 시멘트 SO₃ | KS 규격 상한 초과 | 위험 | [설비] 석고 정량공급기 이상(막힘·교정 불량) | 신규
09/27~09/27 | 클링커 | 클링커 자유석회(f-CaO) | 사내 관리기준 하한 미달 | 경고 | [시험오차] f-CaO 분석·시료 채취 오차 | 신규
09/18~09/23 | 시멘트(분쇄) | [1종] 시멘트 분말도(Blaine) | 사내 관리기준 하한 미달 | 경고 | [설비] 세퍼레이터 분급 성능 저하 | 신규
09/18~09/23 | 시멘트(분쇄) | [1종] 시멘트 45μm 잔사 | 사내 관리기준 상한 초과 | 경고 | [설비] 세퍼레이터 분급 성능 저하 | 신규
09/19~09/23 | 제품 물성 | [1종] 7일 압축강도 | 사내 관리기준 하한 미달 | 경고 | [공정] 분말도 저하·입도분포 조대화(분쇄 공정) | 신규
09/19~09/22 | 제품 물성 | [1종] 3일 압축강도 | 사내 관리기준 하한 미달 | 경고 | [공정] 분말도 저하·입도분포 조대화(분쇄 공정) | 신규
09/19~09/22 | 제품 물성 | [1종] 28일 강도(예측) | 사내 관리기준 하한 미달(예측) | 경고 | [공정] 분말도 저하·입도분포 조대화(분쇄 공정) | 신규
09/09~09/09 | 클링커 | 클링커 자유석회(f-CaO) | 사내 관리기준 하한 미달 | 경고 | [시험오차] f-CaO 분석·시료 채취 오차 | 신규
10/04~10/07 | 시멘트(분쇄) | [1종] 시멘트 분말도(Blaine) | 중심선 한쪽 연속 9점(평균 이동) | 주의 | - | 신규
출처: Blue365 QMS 자동 집계(2026-10-07 05:55) · KS L 5201 포틀랜드 시멘트 · 사내 관리기준 · 원인은 데이터 기반 자동 진단(1차 판단)이며 현장 확인으로 확정

## Slide 6
이상 분석: [1종] 시멘트 SO₃ 과다
데이터로 지지되는 원인 없음 — 우선 확인: [설비] 석고 정량공급기 이상(막힘·교정 불량) (추정)
① 현상 정량화
09/06 06:00 ~ 09/08 16:00 · 위험 · KS 규격 상한 초과
구간 평균 3.37 % (기준기간 2.62, Δ +0.75)
최대 3.53 % · KS 기준 3.50
종합 판단: 데이터로 뒷받침되는 원인이 없습니다. 경험상 빈도가 높은 [설비] 석고 정량공급기 이상(막힘·교정 불량), [원료] 석고 품위(순도) 변동, [화학] 클링커 SO₃ 증가(연료 황분·휘발) 순으로 현장 확인이 필요합니다(추정 — 측정 데이터가 없는 설비·원료 요인일 가능성).
⑤ KS·사내기준 평가
시멘트 SO₃(1종): 부적합 2건 — 출하 판정·고객 영향 검토 필요
초결 시간(1종): 적합 (하한 여유 +195 분)
28일 압축강도(1종): 적합 (하한 여유 +8.7 MPa)
순위 | 축 | 원인 가설(②) | 판정 | 근거
1 | 설비 | 석고 정량공급기 이상(막힘·교정 불량) | 데이터 없음(추정) | -
2 | 원료 | 석고 품위(순도) 변동 | 데이터 없음(추정) | -
3 | 화학 | 클링커 SO₃ 증가(연료 황분·휘발) | 반증(가능성 낮음) | 27
4 | 시험오차 | SO₃ 분석·시료 채취 오차 | 반증(가능성 낮음) | 20
④ 단기 조치
공급기 점검·설정 복귀
SO₃ 분석 주기 단축(1시간)
석고 투입량 보정
④ 근본 대책
공급기 편차 알람·정기 교정
SO₃ 온라인 제어 루프 구축
석고 입고 검사 기준·혼용 비율 관리
판정: 데이터 지지 = 예상 변화가 측정 데이터로 확인됨(사실, 인과는 현장 확인으로 확정) · 데이터 없음 = 경험칙 추정 · 반증 = 데이터에 예상 변화 없음

## Slide 7
이상 분석: [1종] 시멘트 분말도(Blaine) 저하
1순위 원인: [설비] 세퍼레이터 분급 성능 저하 (데이터 지지, 근거 점수 100)
① 현상 정량화
09/18 08:00 ~ 09/23 14:00 · 경고 · 사내 관리기준 하한 미달
구간 평균 3,022 cm²/g (기준기간 3,442, Δ -420)
최소 2,938 cm²/g · 사내 관리기준 3,250
종합 판단: 가장 유력한 원인은 [설비] 세퍼레이터 분급 성능 저하입니다(근거 점수 100, 데이터 지지). 근거: 시멘트 45μm 잔사: 기준 9.6 → 구간 14.4 % (Δ +4.7, +8.0σ).
⑤ KS·사내기준 평가
시멘트 분말도(Blaine)(1종): 적합 (하한 여유 +138 cm²/g)
3일 압축강도(1종): 적합 (하한 여유 +10.6 MPa)
7일 압축강도(1종): 적합 (하한 여유 +11.5 MPa)
순위 | 축 | 원인 가설(②) | 판정 | 근거
1 | 설비 | 세퍼레이터 분급 성능 저하 | 데이터 지지 | 100
2 | 설비 | 분쇄 매체(볼) 마모·충진율 저하 | 데이터 없음(추정) | -
3 | 공정 | 밀 투입량 과다 | 근거 약함 | 51
4 | 원료 | 클링커 분쇄성 저하(과소성·벨라이트↑) | 반증(가능성 낮음) | 26
5 | 시험오차 | 분말도 분석·시료 채취 오차 | 반증(가능성 낮음) | 20
④ 단기 조치
세퍼레이터 속도 상향·풍량 조정
분말도 회복까지 출하 품질 확인 강화
④ 근본 대책
세퍼레이터 예방정비 주기 수립
분급 효율 정기 평가(Tromp 곡선)
판정: 데이터 지지 = 예상 변화가 측정 데이터로 확인됨(사실, 인과는 현장 확인으로 확정) · 데이터 없음 = 경험칙 추정 · 반증 = 데이터에 예상 변화 없음

## Slide 8
핵심 항목 공정능력
Cpk 1.33 이상 충분 · 1.0 미만은 개선 대상 (관용 기준)
공정 | 항목 | 품종 | 평균 | 사내 기준 | KS | Cpk | 등급
제품 물성 | 7일 압축강도 | 1종 | 38.36 MPa | ≥ 36 | ≥ 22.5 | 0.60 | 매우 부족(즉시 개선)
제품 물성 | 3일 압축강도 | 1종 | 27.94 MPa | ≥ 25 | ≥ 12.5 | 1.05 | 보통(개선 권장)
클링커 | 클링커 자유석회(f-CaO) | - | 1.071 % | 0.4 ~ 1.8 | - | 1.28 | 보통(개선 권장)
시멘트(분쇄) | 시멘트 분말도(Blaine) | 1종 | 3349.3 cm²/g | 3250 ~ 3700 | ≥ 2800 | 1.38 | 충분
클링커 | 클링커 LSF | - | 95.29 | 93 ~ 97.5 | - | 1.83 | 매우 우수
원료(생료) | 생료 LSF | - | 99.14 | 97 ~ 101 | - | 1.93 | 매우 우수
원료(생료) | 생료 90μm 잔사 | - | 13.12 % | ≤ 16 | - | 1.93 | 매우 우수
시멘트(분쇄) | 시멘트 SO₃ | 1종 | 2.62 % | 2.3 ~ 3 | ≤ 3.5 | 1.96 | 매우 우수
시멘트(분쇄) | 시멘트 SO₃ | 3종 | 3.21 % | 2.9 ~ 3.6 | ≤ 4.5 | 1.99 | 매우 우수
클링커 | 클링커 C₃S(Bogue) | - | 57.34 % | 53 ~ 63 | - | 2.10 | 매우 우수
시멘트(분쇄) | 시멘트 분말도(Blaine) | 3종 | 4606.8 cm²/g | 4350 ~ 4850 | ≥ 3300 | 2.69 | 매우 우수
원료(생료) | 생료 SM | - | 2.536 | 2.35 ~ 2.75 | - | 3.80 | 매우 우수
출처: Blue365 QMS 자동 집계(2026-10-07 05:55) · KS L 5201 포틀랜드 시멘트 · 사내 관리기준 · Cpk: 군내변동(MR/1.128) 기준

## Slide 9
후속 조치 계획
자동 진단에서 도출된 근본 대책을 담당 부서별로 확정해 주십시오
근본 대책 | 관련 원인 | 담당(제안) | 기한(제안)
공급기 편차 알람·정기 교정 | [설비] 석고 정량공급기 이상(막힘·교정 불량) | 설비 | 1개월
SO₃ 온라인 제어 루프 구축 | [설비] 석고 정량공급기 이상(막힘·교정 불량) | 설비 | 1개월
석고 입고 검사 기준·혼용 비율 관리 | [원료] 석고 품위(순도) 변동 | 품질 | 1개월
세퍼레이터 예방정비 주기 수립 | [설비] 세퍼레이터 분급 성능 저하 | 설비 | 1개월
분급 효율 정기 평가(Tromp 곡선) | [설비] 세퍼레이터 분급 성능 저하 | 설비 | 1개월
볼 충진·분급 관리 기준 수립 | [설비] 분쇄 매체(볼) 마모·충진율 저하 | 설비 | 1개월
분쇄 매체 충진율·마모 정기 관리 | [공정] 분말도 저하·입도분포 조대화(분쇄 공정) | 생산(분쇄) | 1개월
세퍼레이터 정비 주기 수립 | [공정] 분말도 저하·입도분포 조대화(분쇄 공정) | 생산(분쇄) | 1개월
분말도 자동제어(온라인 PSD 분석기) 도입 검토 | [공정] 분말도 저하·입도분포 조대화(분쇄 공정) | 생산(분쇄) | 1개월
담당·기한은 시스템 제안값 — 회의에서 확정 필요